方  案  设  计  说  明

1.任务来源

2017年2月，受重庆市育才中学委托，我院对重庆市育才中学边坡、围墙进行补充方案设计工作。该边坡为岩质边坡，目前坡面采用喷射素混凝土封闭，由于年久失修，坡面泄水孔不畅，导致边坡出现不同程度的破坏，主要表现为喷面开裂，风化严重，泄水孔不畅，坡顶围墙沉降开裂。边坡坡脚为教职工住宅楼，常有师生活动，边坡严重威胁到学校学生及教职工的安全，为此进行加固设计非常有必要。

图1：边坡全貌                    图2：素砼喷面开裂

2.设计依据

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)；

《地质灾害防治工程设计规范》DB50/5029-2004；

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

《砌体结构设计规范》GB50003-2011。

3.边坡区工程地质概况

边坡场地位于重庆市九龙坡区育才中学教职工住宅楼后侧，交通便利。边坡区内地形西高东低，坡脚为中学校园，坡顶高程为283m，坡脚高程为279.50m，边坡总长约35m,边坡高为2.5～4.0m。

场区分布的地层为第四系全新统地层和侏罗系中统沙溪庙组(J2s)。（1）第四系全新统人工杂填土层(Q4ml)：杂色，主要由混凝土块、粉质粘土、砂岩泥岩碎块石组成，主要分布于坡顶后部。（2）侏罗系中统沙溪庙组(J2s)：泥岩（J2S）：紫红色、紫色，粘土矿物成分，泥质结构，中～厚层状构造，局部夹灰绿色条带，主要分布于边坡内。

边坡区位于金鳌寺向斜东翼，岩层为单斜构造，岩层产状260°∠8°。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第3.2节，场区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g。设计地震分组为第一组。

据区域水文地质资料及现场踏勘，变坡周边无渗水及泉水出露。边坡区地形坡度大，且坡脚有排水盲沟，坡顶有截水沟，有利于地表水排泄。场区地下水主要为松散层孔隙水及基岩裂隙水。地下水主要接受大气降水补给，随地表径流排出场外，具有随降雨及季节性变化的特点。经调查访问，场地及周边地带无污染源。旱季无地下水，雨季存在上层滞水。结合野外鉴别及相邻场地类比，综合判定场区内该地下水对混凝土结构微腐蚀性。

4. 岩土设计参数（地区经验值）

本工程设计所用岩土设计参数取值如下

4.1 岩体抗剪强度标准值：

泥岩：粘聚力：C=500KPa           内摩擦角：=30°

4.2 结构面抗剪强度标准值：

粘聚力：C= 50KPa           内摩擦角：=20°

4.3 岩体等效内摩擦角D

Ⅲ类边坡：D取55°

4.4采用M30水泥砂浆，常压注浆时：

中风化灰岩：frbk=760KPa

其  他：

岩体重度取26.50KN/m3

破裂角： 取58°。

岩体对挡墙墙背的摩擦角：δ=14º

锚杆水平倾角：α0=20 º

钢筋抗拉强度设计值：fy=360(N/mm2)HRB400

锚杆杆体抗拉安全系数：Kb=2.0（二级边坡，永久性锚杆）

锚杆锚固体抗拔安全系数：K=2.4（二级边坡，永久性锚杆）

钢筋与砂浆之间的粘结强度设计值：fb=2400Kpa(M30砂浆)

5. 加固设计方案

针对边坡的损毁程度及稳定性分段采取锚杆挂网喷射100mm厚混凝土加固，设置泄水孔，为保持墙面美观，泄水孔暗埋，坡顶围墙采用MU10烧结机制砖M7.5水泥砂浆砌筑，墙宽240mm。详见设计图纸。

6. 材料及质量要求

6.1 钢筋：图中“φ、Φ”分别表示热轧钢筋HPB 300、HRB400，钢筋必需具备出厂合格证明，使用前，应对钢筋进行随机抽样，做力学性能试验，满足规范要求后方可使用。

6.2 混凝土:

采用C25混凝土浇筑，浇筑前，应按设计的配合比，做混凝土试块，并做抗压强度试验，其强度设计值满足规范要求后，方可按设计的配合比拌制混凝土进行浇筑。

6.3 注浆材料:

锚孔注浆采用M30水泥砂浆，其水泥应使用普通硅酸盐水泥，其标号不应低于425号；砂宜采用中细砂，当采用特细砂时，其细度模数不宜小于0.7。砂中含泥量按重量计不得大于3%，云母、有机物，硫化物及硫酸等有害物质含量按重量计不得大于1%。拌合水宜为饮用水。

6.4 喷浆材料:

6.4.1 水泥：应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于32.5MPa。

6.4.2 砂：  应采用坚硬耐风化的中砂或粗砂，细度模数宜大于2.5，干喷射时，砂的含水率宜控制在5％～7％。

6.4.3 石：应采用坚硬耐风化的碎石，粒径不宜大于15mm。

6.4.4 骨料级配要求：

喷射混凝土用的骨料级配宜控制在下表1所给范围。

喷射砼骨料通过各筛径的累计重量百分数（％）      表1

| 骨料粒径 （mm） 级配等级 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 2.50 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 良 | 4～8 | 5～22 | 13～31 | 18～41 | 26～54 | 40～70 | 62～90 | 100 |

6.4.5 在使用速凝剂前，应做与水泥的相溶性试验及水泥净浆凝结效果试验。初凝不应大于5min，终凝不应大于10min。

6.4.6 混合水中不应含有影响水泥正常凝结于硬化的有害杂质，不得使用污水及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO-4计算超过混合用水量1％的水。

7. 施工要求

7.1 混凝土保护层厚度：

喷射混凝土为25mm。

7.2 锚杆类型：

锚杆为全长粘结型。

7.3 锚杆防腐

自由段防腐：采用除锈，刷沥青船底漆，或采用润滑油二度，并用沥青玻纤布缠裹二层即可。

锚固段防腐：锚筋除锈后，应使锚筋位于锚孔中部，并确保水泥砂浆保护层厚度不小于30mm。

7.4 伸缩缝

本工程的混凝土结构，应留设伸缩缝，缝宽25～30mm，用沥青码碲脂嵌缝，伸缩缝间距为20～25m，伸缩缝位置间隔10～15m设置。

7.5 锚孔直径及锚孔倾角见下表2

表2

| 项目 锚杆类型 | 锚孔直径(mm) | 锚孔倾角 |
| --- | --- | --- |
| 1Φ28 | 91 | 20° |

7.6 注浆压力：

采用常压注浆，注浆压力为0.3～0.5MPa。

7.7 泄水孔：

在挂网喷浆的混凝土面层内设直径为Φ60mm的泄水孔，间距2.0～2.5m，要求上下左右错开布置，泄水孔向外倾斜5%。

7.8 锚孔质量要求

(1) 锚孔水平方向孔距误差不应大于50mm，垂直方向孔距误差不应大于100mm。

(2) 锚孔倾角不得超过设计锚孔倾角。

(3) 锚固体长度不小于4m。

(4) 成孔后锚孔轴线与设计锚孔轴线在水平方向的夹角不得超过1°。

(5) 锚孔深度应大于设计深度500mm。

(6) 岩芯采取率： 强风化岩石不小于65%

中风化岩石不小于80%

微风化岩石不小于90%

(7) 作为钻孔质量监控的一项措施，现场施工人员必须认真填写好锚孔钻进中的原始记录。

8.砌体工程施工要求

材料要求：
A、砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证或试验单。
B、水泥：水泥品种与标号应根据砌体部位所下环境选择。
C、砂子：中砂。

砌筑要点：
A、砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，以水浸入砖四边50mm为宜，含水率为12%。
B、砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量化，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5分钟。
C、砂浆：应满足下列要求：
D、经过标准养护28小时硬化后应达到设计规定的强度。
E、砂浆在运输和使用时，不得产生泌水、分层、离析等现象，要保证砂浆组分的均匀性。
作业条件：

A、按设计弹出围墙轴线。
B、按标高立好皮数杆，皮数杆的间距以20m为标准。
C、现场存放的砖场地应夯实，平整，不积水，码放应整齐。装运过程轻拿轻放，避免损坏，应尽量减少二次倒运。
D、根据墙体尺寸和砌块规格，妥善安排砌排砌筑平面排列设计，尽可能地减少现场切割量。外墙角处，砌块应分皮咬嗟，交错搭砌。砌体的水平灰缝厚度一般为8-12mm；垂直灰缝宽度一般为8-12mm。

9. 应急措施

边坡支护坚持信息化施工，针对现场情况采取相应处理措施；加强变形观测，随时观察边坡周边变形情况，发现异常应及时汇报，并启动应急措施。

由于边坡地质条件比较复杂，施工过程中若边坡有失稳趋势或边坡顶部出现有较大裂缝时应立即停止开挖施工，及时用砂浆或沥青将裂缝抹平，防止雨水下渗，并及时通知监理、设计等有关单位，以便制定对策。

在施工过程中，如遇雨水对坡面冲刷剧烈，在暴雨来临之前，应及时采用塑料布等不透水材料全坡面覆盖，并开挖临时排水沟，坡顶用土压实，防止雨水下渗。

10.例行维修检查

10.1例行检查范围

对于该边坡例行维修检查时，需进行如下基本维修工作：

(1)清理积存在坡面上的杂物；

(2)修理破裂或已损坏的斜坡护面。

10.2例行检查频率与时间

例行检查至少每年进行一次，此外，应在大雨后，安排视察并清理坡面淤积物。在雨季前、暴雨时都应进行维修检查。任何维修工程都应在雨季来临前竣工。

维修检查和随后的维修工程的所有资料，应设专人进行记录存档。

11.施工注意事项说明

(1)本图仅针对本工程本地段进行设计，本方案的任何部分不得用于其他工程或本工程的其他地段。

(2)特别注意本工程施工开挖不得采用放炮开挖，开挖不得大开挖爆破，避免影响坡体岩体完整。

(3)出现工程地质条件与地质报告不符或施工现场情况与设计条件、要求不符等情况时，须及时通知设计单位。

(4)未尽事宜，须符合相关规范规程的要求。